不锈钢环保酸洗液

安全技术说明书

化学品名称：不锈钢环保酸洗液

企业名称  ：扬州市华富化工有限公司

地址      ：江苏省扬州市江都区仙女镇龙川工业园区恒桶东路

邮编      :  225200

# 电话      ：(0)13405566698

## 目录

1产品概述

2产品优势

3推荐用途

4理化特性

5环保性能

6包装与贮存

## 1产品概述

HF-568是采用日本高新研发技术，不锈钢酸洗、钝化合二为一，在钝化的同时能清除工件表面的油污、锈斑、焊斑、氧化层、游离铁等污垢，处理后表面变成均匀银白色；同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂，防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生；钝化后耐腐蚀能力提到15至50倍，最高已通过盐雾测试1500H；适用于200、300系列不锈钢零件、板材及其设备的酸洗钝化处理。

## 2产品优势

●适用于不锈钢产品的酸洗钝化。

● 清除各种型号奥氏体不锈钢零件、板材及其设备表面的锈、氧化皮、焊接后产生的黄、蓝、黑色焊斑等污物。

● 处理后的表面呈均一的银白色，具有的极佳的装饰效果；具有优异的防锈耐蚀性能。

●操作简单，使用方便、经济实用；无需复杂设备。

● 超强的清洗去污效果，快速的溶锈、化焊斑氧化皮性能。

## 3推荐用途

● 广泛应用于航空航天、移动通讯、眼镜、钟表、汽车配件、精密五金、医疗器械、食品机械、紧固件等各种行业。

● 针对不锈钢全面酸洗钝化，清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢，处理后表面变成均匀银白色。

## 4理化特性

| # 产品名称环保酸洗液 | 不锈钢酸洗钝化液HF-568 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 物理稳定性 | 无结晶物析出,不易挥发. |
| 密度 | ～1.10 |
| 值PH | ～2.5 |
| 气味 |  |
| 水溶性 | 溶于水 |

## 5环保性能

● 钝化液不含有害物质，符合RoHS、REACH环保规范，已通过SGS、FDA等检测。

● 废水集中处理，加碱性石灰水,氯化钙或氢氧化钠等中和，使PH值接近7时再排放，对环境无影响。

## 6包装与贮存

● 本品包装塑料桶包装，1000L,(IBC槽)25㎏/桶。

● 放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45℃；避免阳光直射，有效期12个月。

1、 不锈钢在加工过程中会出现黑色、黄色的氧化皮，为了提高不锈钢的外观和耐蚀性，加工后的不锈钢必须进行酸洗钝化处理。去除焊接、高温加工处理后产生的氧化皮，使之银亮有光，并使处理后的表面形成一层以铬为主要物质的氧化膜，不会再产生二次氧蚀，达到钝化目的，从而提高不锈钢制品的表面防腐质量，延长设备使用寿命。

2、 不锈钢酸洗一般是采用酸洗钝化一体进行处理，一步完成，改变了传统的酸洗和钝化工艺，操作简单、施工方便、成本低廉。适合于大面积涂刷操作。酸洗钝化液适合于小工件的浸泡操作。

3、不锈钢酸洗适304系列、304L系列、316系列不锈钢，　广泛用于化工、制药、造纸、食品、航空、核工业、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

4、不锈钢酸洗检测标准为：国际通用不锈钢蓝点检测液检测。

5、不锈钢酸洗注意的问题：酸洗时一定做好安全工作，带好眼镜和手套。同时酸洗时间不要超过24个小时

扬州市华富化工有限公司

2016年1月编制